Karta techniczna

Tkanina delaminażowa 83 g/m2 ( J )

| Typ materiału |  | Nylon 66 |
| --- | --- | --- |
| Waga | g/m2 | 83 +/- 5 % |
| Osnowa | cm | 17 |
| Wątek | cm | 17 |
| Odporność termiczna | °C | 220 |
| Typ tkania |  | Płótno |
| Ilość m2 na rolce | m2 | 10 - 150 |
| Wytrzymałość na rozciąganie ( N, cm ) |  | 295 |
| Wilgotność przy magazynowaniu | Optymalnie | 55 % |
| Temperatura przechowywania | Optymalnie | 22 °C |