HAVELPOL1

HAVELPOL1 jest przyspieszoną żywicą nadającą się do wszelkich aplikacji. Nanosi się ją ręcznie bądź natryskiem.

HAVELPOL1 przed używaniem powinna mieć temperaturę 18-20°C. Przed nałożeniem należy żywicę dobrze wymieszać i pozostawić by odnowiła się tixotropowość.  Żywicę należy połączyć z katalizatorem CATALYST M lub BUTANOX M50 w proporcji 1-2%. Katalizator należy z żywicą dokładnie wymieszać, najlepiej za pomocą mechanicznego mieszadła.

Czas żelowania żywicy HAVELPOL1 przedstawia poniższa tabela:

Cza pracy

| Temperatura | Czas pracy po dodaniu 1% katalizatora CATALYST M |
| --- | --- |
| Czas pracy w minutach przy 15°C | 38 minut |
| Czas pracy w minutach przy 20°C | 26minut |
| Czas pracy w minutach przy 25°C | 17 minut |

Żywica, forma i pomieszczenie do laminowania powinno mieć co najmniej 15°C

Aplikacje

W przypadku normalnych wyrobów z dodaniem szklanych mat stosuje się proporcję żywica – szkło 2:1

HAVELPOL1 jest produkowana w dwóch wersjach: bezbarwnej i zabarwionej. Do bezbarwnej żywicy można dodawać pigmenty. Może to zmienić własności żywicy.

Laminaty uzyskują swoje własności  przy 20°C

# Typowe własności

W poniższej tabeli znajduja się typowe własności żywicy HAVELPOL1  po badaniach wg normy BS 2782.

| Własność | Jednostka |
| --- | --- |
|  |  | HAVELPOL 1 |
| Lepkość przy 25°C |  | tixotropowa |
| Gęstość przy 25°C | kg/dm3 | 1,20 |
| Barwa |  | Niebieska lub bezbarwna |
| Stabilizacja w ciemności 20°C | miesiące | 3 |
| Czas żelowania przy 25°C, z zastosowaniem 1% katalizatora Catalyst M lub Butanox M50 | minuty | 17 |

| Własności |  | Odlew żywicy bez wypełniaczy |
| --- | --- | --- |
| Twardość wg Barcola (Model GYZJ 934-1) |  | 24 |
| Temperatura ugięcia (1,80 MPa) | °C | 50 |
| Nasiąkliwość 24 h.przy 23°C | mg | 38 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 35 |
| Moduł Younga (rozciaganie) | MPa | 2200 |
| Rozciągliwość | % | 1,0 |

* wytworzenie próbki - 24 h przy 20°C, 3 h przy 80°C

( proces wytworzenia - 24 h przy 20°C, 5 h przy 80°C, 3 h przy 120°C

# Składowanie

Żywica HAVELPOL 1 powinna być przechowywanaw ciemnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Proponowane jest składowanie żywicy(jeśli to możliwe) w temperatutze poniżej 20°C. Nie powinno przechowywać żywicy w temperaturach powyzej 30°C.Najlepiej żeby otwierac pojemnik z żywica bezpośdrenio przed stosowaniem. Unikac miejsc o dużej wilgotności.

# Pojemniki

Żywica  HAVELPOL 1 jest pakowana po 225kg i 1100 kilogramów.