Karta techniczna

Aramidowa tkanina 36 g/m2

Splot płócienny

| Tkanina | Aramid |
| --- | --- |
| Gramatura | 36g/m2 |
| Splot | Płócienny |
| Standardowa szerokość | 100 cm |

|  | Osnowa | Wątek |
| --- | --- | --- |
| Typ włókna | Aramid 49 T 965 21,5 tex | Aramid 49 T 965 21,5 tex |

| Własności |  | Jednostka | Wartość | +/- | Tolerancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gęstość włókna | Osnowa wątek | g/cm3 g/cm3 | 1,45 1,45 | +/- | 0,05 0,05 |
| Gęstość linearna | Osnowa wątek | Tex tex | 22 22 | +/- | 2 2 |
| Oprawa | Osnowa wątek | nić/cm nić/cm | 8,00 8,00 | +/- | 0,4 0,4 |
| Splot |  |  | Płótno | +/- |  |
| Waga |  | g/m2 | 36 | +/- | 3 |
| Waga suchej tkaniny |  | g/m2 | 36 | +/- | 2 |
| Wilgotność |  | % | 5,0 | +/- | Max |
| Grubość |  | mm | 0,10 | +/- |  |
| Szerokość |  | cm | 100cm | +/- | 1 |

Havel Composites PL Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn ul. Mostowa 4

www.havel-composites.pl Tel. +48 33 8513327