## Epoksydowa żywica LH 160

Żywica LH 160 to epoksyd na bazie żywicy typu bifenol A

Żywica LH 160 ma bardzo dobrą odpornośc na krystalizację i niskie temperatury. Jej bardzo niska lepkość umożliwia dobrą manipulację przy aplikacji, laminowaniu. Utwardzony system wykazuje wysoka twardość i własności chemiczne.

Parametry techniczne:

| Własności | Jednsotka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Cieplna stałość przy utwardzaniu w temeraturze 25 °C (min.2 dni) | °C | 50 |
| Cieplna stałość przy utwardzeniu w temperaturze 50 – 60 °C (3 godziny) | °C | 80 - 90 |
| Lepkość przy 25 °C | Pa/s | 0,7 – 0,9 |

Typowe parametry

| Własność | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Lepkość |  |  |
| 5°C | Pa . s | 9.0 |
| 10°C | Pa . s | 4.3 |
| 15°C | Pa . s | 2.2 |
| 20°C | Pa . s | 1.2 |
| 25°C | Pa . s | 0.7 |

Specialne własności:

- Niska lepkość

- Dobre własności mechaniczne

Dopouszczalne utwardzacze: H 147 (Havel) – czas pracy ok 90 min.

Najlepsze własności uzyskuje się stosując temeraturę powyżej 50°C

MGS 133-137, 285 – 287, 500, 501, 502 różne czasy

Havel 533-538

| ### Proporcja mieszania (wagowa) | Utwardzacze 500-502, 285-287 | Utwardzacze 133-137 533-538 | Utwardzacze H 147 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100:40 | 100:35 | 100:25 |

Temperatura magazynowania:  	min. + 5 °C, max. 35 °C

Czas składowania: 			24 miesiące w szczelnie zamkniętych pojemnikach