Żywica epoksydowa LH 301

Dane ogólne:

Żywica epoksydowa LH 301 użyta wraz z utwardzaczem H 513 pozwala na osiągnięcie odporności temperaturowej wyrobu około 160°C.  Po utwardzeniu aminy lub poliamidy zapewniają wysokie parametry użytkowe: dobre własności mechaniczne, dobrą odporność chemiczną, znakomitą odporność temperaturową itd.  Proporcje mieszania  LH 301 : H 513 = 100 : 22

Żywica jest wytwarzana na bazie bisfenolu A. Lepkość: 700-1500 mPas/25 °C. Przy normalnych temperaturach przechowywania nie dochodzi do krystalizacji żywicy. Zaletą mieszaniny żywicy i utwardzacza jest jej klarowność.

Pozostałe cechy: żywica jest w temperaturach 0 - 10°C klarowna, nie występuje zmętnienie jakie ma miejsce w przypadku niektórych żywic epoksydowych. Żywica wraz z utwardzaczem tworzą przed laminowaniem lepką mieszaninę, która umożliwia dobre przesycenie tkaniny i jednocześnie usunięcie pęcherzy powietrza, dzięki czemu osiągane są lepsze własności mechaniczne wyrobu. Czas pracy (ang. pot life) wynosi około 180 minut.

Certyfikaty:  brak.

Zastosowanie:  tam gdzie konieczna jest zwiększona odporność temperaturowa.

Cykle wygrzewania:

| Wygrzewanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30oC | 5 do8 h |  | schłodzić do 25 st. C |
| 45 do 55oC | 5 do 8 h | po tym cyklu odporność min 70oC | schłodzić do 25 st. C |
| 70oC | 5 do 8 h | po tym cyklu odporność min 90oC | schłodzić do 25 st. C |
| 90oC | 5 do 8 h | po tym cyklu odporność 100- 120oC | schłodzić do 25 st. C |
| 120oC | 5 do 8 h | po tym cyklu odporność 130- 140oC | schłodzić do 25 st. C |
| 140oC | 5 do 8 h | po tym cyklu odporność 150- 160oC | schłodzić do 25 st. C |

Specyfikacja

| Stan skupienia | ciecz |
| --- | --- |
| Równoważnik epoksydowy (g/mol) | 180 – 190 |
| Barwa Gardner | max 3 |
| Liczba epoksydowa mol/1000g | 0,53 - 0,58 |
| Temperatura zapłonu °C | powyżej 150 |
| Lepkość mPas/s / 25 °C | 700 – 1500 |
| Gęstość g/cm 3 / 25 °C | 1,13 – 1,17 |

Przechowywanie

Żywice mogą być przechowywane w okresie przynajmniej 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych opakowaniach. W temperaturach + 15°C - 0°C żywica nie krystalizuje.