Karta techniczna  żywicy LH 288

Opis:

Epoksydowa żywica LH 288 charakteryzuje się bardzo małą lepkością. Ma doskonałe własności mechaniczne i chemiczne oraz wytrzymałość termiczną.

Jest ona na bazie bisphenolu A. Lepkość: 500-900 mPas/25 °C.

W normalnej temperaturze magazynowania nie dochodzi do krystalizacji.

Nawet w temperaturze 0 - 10°C żywica  dalszym ciągu jest przejrzysta. Żywica z utwadzaczem tworzą komplet, który bardzo dobrze przesyca tkaniny. Czas pracy (pot life) od 15 minut do 5 godzin ( w zależności od zastosowane utwardzacza)

Odporność termiczna produktu bez wyraźnych zmian jego parametrów:

> + 50-100 °C

Opracowanie:

W temperaturach od 10 °C do 50 °C  wszystkie dostępne metody obróbki

Zastosowanie:

- produkcja łodzi

- narzędzia sportowe

- modele lotnicze

- formy

System żywic epoksydowych utwardzanych w temperaturze pokojowej

Zastosowanie:

| Utwardzacz | Odporność °C | Czas pracy (min) | Proporcja mieszania |
| --- | --- | --- | --- |
| H 281 | 80 | 30 | 100:26 |
| H 282 | 100 | 40-50 | 100:23 |
| H 283 | 80 | 90-100 | 100:18 |
| H 284 | 110 | 200 | 100:23 |

System stosuje się do laminowania tkanin szklanych, węglowych, aramidowych. Można barwić żywicę pigmentami

Własności żywicy:

| Stan | Ciekły |
| --- | --- |
| Ekwiwalent epoksydowy (g/mol) | 180-196 |
| Barwa (Gardner) | Max 3 |
| Index epoksydowy mol/1000g | 0,51-0,56 |
| Punkt zapalny (°C) | Ponad 150 |
| Lepkość (mPa.s 25°C) | 500-900 |
| Gęstość (g/cm3) | 1,12-1,16 |

Magazynowanie:

12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu. W temp od 0°C do 15°C żywica nie krystalizuje.