ŻYWICA EPOKSYDOWA LH 289

Podstawowe:

Żywice epoksydowe LH 289 charakteryzują się bardzo niską lepkością. Po zastygnięciu aminy lub poliamidy oferują jakościowo dobre właściwości mechaniczne, odporność chemiczną, temperatura, itp.  Może być stosowana jako warstwa wierzchnia do sztucznego kamienia.

Po pierwsze, niska lepkość żywicy na bazie bisfenolu A. Lepkość: 500-900mPas/250C. Podczas normalnej temperatury przechowywania nie skrystalizuje się. Zaleta mieszaniny żywicy i utwardzacza jest określana jego przejrzystość.

Specjalne właściwości: żywica jest również jasna  w temperaturach 0-100C, nie jest tak mętna, jak niektóre z żywic epoksydowych. Żywica z utwardzaczem tworząc system z niska lepkością laminowania, który umożliwia dobre zwilżenie podczas wypychania pęcherzyków z powierzchni laminowanych. Możliwość pracy od około 15 minut do około 5 godzin w zależności od używanego utwardzacza.

Opór cieplny produktu bez istotnych zmian ich parametrów: +50-1000C.

Proces: w temperaturze od 10C i 500C, wszystkie standardowe metody przetwarzania.

Systemy laminowania żywicy do utwardzania w temperaturze pokojowej

Do utwardzania w temperaturze pokojowej 10-300C  można stosować różne kombinacje laminowania żywic i utwardzaczy w taki sposób, że przy temperaturze pokojowe w pełni są utwardzone.

Odporność cieplna 40-600C można osiągnąć poprzez hartowanie w temperaturze pokojowej /tzw.praktyczna zasada:+300C = maksymalna odporność termiczna. Odporność termiczna tych systemów można zwiększyć do około 50-700C.

Zastosowanie:
System laminowania żywicy i utwardzacza daje gładka i lśniąca powierzchnie

| Utwardzacza | opór cieplny 0C | przetwórcze w min | stosunek LH 289 do utwardzacza |
| --- | --- | --- | --- |
| H 289 | 80 | 60 | 33 |

Możesz także dodać  pigment

Właściwości żywicy:

|  | Ciecz |
| --- | --- |
| Równowartość w epoksydowych (g/mol) | 180-193 |
| Kolor | Max.3 |
| Indeks epoksydowy mol/1000 | 0.51-0.56 |
| Temperatura zapłonu 0C | nad 150 |
| Lepkość (mPa, 250C) | 500-900 |
| Gęstość (g/cm3) | 1,12-1,16 |

Przechowywanie:
Żywice mogą być przechowywane przez co najmniej 12 miesięcy w dokładnie zamkniętych pojemnikach. W temperaturze poniżej 150C do 00C żywica krystalizuje.

Opracowal: inz. Vojtech Grecman

grecman@havel-composites.cz

11.9.2009