Żywica do laminowania L 285

Utwardzacze 285, 286, 287

Charakterystyka

| Certyfikaty: | Niemiecki Federalny Urząd Lotnictwa |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | Produkcja szybowców, elektroszybowców i samolotów silnikowych Budowa łodzi i okrętów Sprzęt sportowy Modele latające Formy i narzędzia |
| Odporność temperaturowa wyrobu (zakres temperatur bez wyraźnych zmian parametrów wyrobu) : | - 60 °C - + 50-60 °C bez wygrzewania - 60 °C - + 80-100 °C po wygrzewaniu |
| Używanie: | W temperaturach pomiędzy 10 °C a 50 °C Wszelkie powszechne metody wytwarzania |
| Szczególne własności: | Wyjątkowo dobra tolerancja fizjologiczna Dobre własności mechaniczne i termiczne Czas pracy (ang. pot life) od około 45 min. do około 5 godzin |
| Specjalne modyfikacje: | L 285 T: Tiksotropowa L 285 W: Biała |

Zastosowanie

System żywic do laminowania zaaprobowany przez Niemiecki Federalny Urząd Lotnictwa. Zapewnia różne czasy pracy. Jest przeznaczony do użycia z włóknami szklanymi, węglowymi i aramidowymi. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością statyczną i dynamiczną.

Po wygrzewaniu w temperaturze 50 - 55 °C system spełnia standardy dla szybowców i motoszybowców (temperatury pracy -60°C do + 54°C). Aby spełnić standardy dla samolotów silnikowych (temperatury pracy  -60°C do + 72°C) niezbędne jest wygrzewanie w temperaturze 80 °C.

Możliwe czas pracy (ang. pot life) leżą w zakresie od 45 minut do 5 godzin.

Utwardzacze mają te same proporcje mieszania i mogą być ze sobą mieszane w dowolnych proporcjach. To pozwala na dobór optymalnego systemu dla wszystkich metod przetwarzania.

Po wstępnym utwardzeniu w temperaturze pokojowej, wyprodukowane elementy mogą być wyjęte z formy i poddane dalszej obróbce. Nawet w niesprzyjających warunkach np. przy niskiej temperaturze lub dużej wilgotności powietrza otrzymuje się błyszczące, nieklejące się powierzchnie.

Lepkość mieszaniny zapewnia szybką i pełną impregnację włókien wzmacniających, nie następuje jednak wypływanie żywicy z tkanin na powierzchniach pionowych. Aby uzyskać specjalne właściwości możliwe jest dodanie do mieszaniny żywicy i utwardzacza wypełniaczy takich jak Aerosil, mikrobalony, płatki bawełniane, pył metalowy etc.

Jeśli wysoka odporność temperaturowa lub certyfikat lotniczy nie są niezbędne, utwardzacz 285 może być również używany bez wygrzewania. Jednakże wymienione własności utwardzonej żywicy uzyska się tylko po wygrzewaniu w temperaturze powyżej 50°C.

Ten system żywic do laminowania ma charakter hydrofilowy (wyższe pochłanianie wilgoci, niższa odporność na dyfuzję pary wodnej). Z tego powodu nie oczekujemy żadnych problemów związanych z kompatybilnością w przypadku zastosowania łącznie z żelkotami poliestrowymi, różnorakimi farbami (np. farbami poliuretanowymi (na bazie PUR)) etc. Jednakże kompleksowe testy są nieodzowne.

Od czasu uzyskania w 1985 roku przez żywicę do laminowania L 285 certyfikatu, była ona używana przez niemalże wszystkich producentów samolotów oraz szybowców i – szczególnie ze względu na bardzo dobrą tolerancję fizjologiczną – jest obecnie najpowszechniej używanym systemem w przemyśle lotniczym. Często zdarza się, że pracownicy, którzy miewali problemy z niektórymi żywicami epoksydowymi (alergie lub podrażnienia skóry) mogą pracować z żywicą L 285.

Podczas używania żywic epoksydowych i utwardzaczy muszą być stosowane odpowiednie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Specyfikacja

|  | Żywica do laminowania L 285 |
| --- | --- |
| Gęstość g/cm 3 / 25 °C | 1,18 – 1,23 |
| Lepkość mPas/s / 25 °C | 600 – 900 |
| Równoważnik epoksydowy - | 165 – 170 |
| Liczba epoksydowa - | 0,59 - 0,65 |
| Barwa Gardner | max 3 |

|  | Utwardzacz 285 | Utwardzacz 286 | Utwardzacz 287 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gęstość g/cm3 / 25 °C | 0,94 - 0,97 | 0,94 - 0,97 | 0,93 - 0,96 |
| Lepkość mPas / 25 °C | 50 - 100 | 60 - 100 | 80 – 100 |
| Liczba aminowa mg KOH / G | 480 - 550 | 450 - 500 | 450 – 500 |
| Barwa Gardner | max 3 (*) | max 3 (*) | max 3 (*) |

(*) dotyczy bezbarwnego utwardzacza – utwardzacze są barwione na przezroczysty niebieski

Szczegółowe dane dotyczące używania

|  | Żywica L 285 | Utwardzacz 285 | Utwardzacz 286 | Utwardzacz 287 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnia liczba epoksydowa | 0,62 | - | - |  |
| Średni równoważnik wodorowy | - | 64 | 64 | 64 |

Proporcje mieszania

|  | Żywica L 285 : Utwardzacz 285, 286, 287 |
| --- | --- |
| Proporcje wagowe | 100 : 40 (+/-2) |
| Proporcje objętościowe | 100 : 50 (+/-2) |

Czas żelowania (ang. gel time)

- warstwa o grubości 1 mm w różnych temperaturach

|  | Utwardzacz 285 | Utwardzacz 286 | Utwardzacz 287 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 - 25 °C | około 2 – 3 godz. | około 3 - 4 godz. | około 5 - 6 godz. |
| 40 - 45 °C | około 45-60 min. | około 60-90 min. | około 80-120 min. |

Temperatura zeszklenia (TG)

(kondycjonowanie w temperaturze 40 °C przy wilgotności względnej 90 %)

| 24 godz. 25 °C + 15 godz. 60 °C | Utwardzacz 285 | Utwardzacz 286 | Utwardzacz 287 |
| --- | --- | --- | --- |
| brak kondycjonowania | 75 – 80°C | 80 – 90°C | 90 – 95°C |
| kondycjonowanie | 65 – 70°C | 80 – 85°C | 85 – 95°C |

Parametry mechaniczne żywicy bez wzmocnień

| Gęstość g/cm3 | 1,18 – 1,20 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na zginanie N/mm2 | 110 – 120 |
| Moduł sztywności kN/mm2 | 3,0 – 3,3 |
| Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2 | 70 – 80 |
| Wytrzymałość na ściskanie N/mm2 | 120 – 140 |
| Rozciągliwość % | 5,0 – 6,5 |
| Udarność Nmm/mm2 | 45 – 55 |
| Twardość Shora D | 80 – 85 |
| Absorpcja wody % 24 godz. 23 °C 7 dni 23 °C | 0,20 – 0,30 0,60 – 0,80 |
| Wytrzymałość zmęczeniowa przy zginaniu 10% (wg. DFVLR Braunschweig ) 90% | >2 x 104 >2 x 106 |
| Utwardzanie: 24 godz. w 23°C + 15 godz. w 60°C |  |
| Typowe dane zgodnie z WL 5.3203 Części 1 i 2 Niemieckiego Podręcznika Materiałowego dla Lotnictwa. |  |

Parametry mechaniczne żywicy wzmocnionej

Testy statyczne

Próbki bez kondycjonowania

| Utwardzanie: 24 godz. w 23°C + 15 godz. w 80°C | GRP Włókno szklane | CRP Włókno węglowe | SRP Włókno aramidowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na zginanie N/mm2 | 510-560 | 720-770 | 350-380 |
| Wytrzymałość na rozciąganie N/mm2 | 460 – 500 | 510 – 550 | 400 – 480 |
| Wytrzymałość na ściskanie N/mm2 | 410 – 440 | 460 – 510 | 140 – 160 |
| Międzywarstwowa wytrzymałość na ścinanie N/mm2 | 42 – 46 | 47 – 55 | 29 – 34 |
| Moduł sztywności kN/mm2 | 20 – 24 | 40 – 45 | 16 - 19 |
| Próbki GRP: 16 warstw tkaniny szklanej, splot satynowy 8H, 296 g/m2, grubość 4mm Próbki CRP: 8 warstw tkaniny węglowej, splot płócienny, 200 g/m2, grubość 2mm Próbki SRP: 15 warstw tkaniny aramidowej, splot satynowy 4H, 170 g/m2, grubość 4mm Zawartość włókien w próbkach użytych do testów: 40 – 45 % objętości. Parametry przeliczono dla zawartości włókien równej 43 % objętości. Typowe dane zgodnie z WL 5.3203 Części 1 i 2 Niemieckiego Podręcznika Materiałowego dla Lotnictwa. |  |  |  |