| Nazwa | Tkanina aramidowo- węglowa 165g/m2 |
| --- | --- |
| Splot | Płótno |
| Gramatura | 160g/m2 +-4% |
| Ilość nici na cm | Osnowa: 5,0 (+/-3) Wątek: 4,1 (+/-0,3) |
| Włókno | Osnowa: 3K C-158 (A) Wątek: 3K C-158 (A) |
| Grubość (mm) | 0,23 +/-15% |
| Szerokość | 1000-1200 mm |
| Własności włókna węglowego: | Własności włókna aramidowego: |
| Toray 3K C 200 tex | Kevlar ® 49 1580 dtex |
| Wytrzymałość na rozciąganie: 3530 MPa | Wytrzymałość na rozciąganie: 3620 MPa |
| Moduł rozciągania: 230 GPa | Moduł rozciągania: 124 GPa |
| Wydłużenie: 1,5% | Wydłużenie: 2,5% |
| Gęstość: 1,76 | Gęstość: 1,44 |

Karta techniczna

Tkanina aramidowo- węglowa 165 g/m2

Splot płócienny

Havel Composites PL Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn ul. Stawowa 91

www.havel-composites.com Tel. +48 33 8513328 Fax. +48 33 8513327