Karta techniczna

Tkanina szklana 200 g/m2

AEROGLASS

Splot skośny 2/2

| Waga na jednostkę powierzchni |  | 200 g/m2 +/- 15 g |
| --- | --- | --- |
| Splot |  | skośny |
| Brzegi |  | obcięte |
| Gęstość cm | osnowa | 8 +/- 0,7 |
| Gęstość cm | wątek | 7+/- 0,6 |
| Użyta preparacja |  | Bezpośrednia silanowa |
| Wytrzymałość na rozciąganie N/50*200 mm | osnowa | ≥ 1300 |
|  | wątek | ≥ 1100 |
| Szerokość cm |  | 100 +/- 1cm |
| Długość tkaniny / 1rolce m |  | 100 m +/- 1 cm |
| Zalecane warunki przechowywania | temperatura | Do 15,5° C |
|  | wilgotność | Do 48 % |
| Pakowanie | Tuba papierowa | Średnica wewnętrzna 76 mm |
| Opakowanie |  | Folia polietylenowa |

Havel Composites PL Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn ul. Mostowa 4

www.havel-composites.pl Tel. +48 33 8513327