Karta techniczna

Tkanina szklana 390g/m2

AEROGLASS

Płótno

| Waga na jednostkę powierzchni |  | 400 +/- 32 g/m2 |
| --- | --- | --- |
| Splot |  | 1/1 |
| Brzegi |  | obcięte |
| Gęstość cm | osnowa | 6+/ -0,7 |
| Gęstość cm | wątek | 6+/- 0,6 |
| Użyta preparacja |  | Epoksydowa kompatybilna |
| Wytrzymałość na rozciąganie N/50*200 mm | osnowa | ≥ 2500 |
|  | wątek | ≥ 2200 |
| Szerokość cm |  | 100 +/- 1cm |
| Długość tkaniny / 1rolce m |  | 100 +/- 2 cm |
| Zalecane warunki przechowywania | temperatura | Do 23 ° C |
|  | wilgotność | Do 62 % |
| Pakowanie | Tuba papierowa | Średnica wewnętrzna 76 mm |
| Opakowanie |  | Folia polietylenowa |

Havel Composites PL Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn ul. Mostowa 4

www.havel-composites.pl  Tel. +48 33 8513327