Karta techniczna

Szklana tkanina 80 g/m2

AEROGLASS

płótno

| Masa powierzchniowa |  | 80 g/m2 +/- 8 g |
| --- | --- | --- |
| Splot |  | Płótno |
| Brzegi |  | obcięte |
| Gęstość cm | osnowa | 12 +/- 1 |
| Gęstość cm | wątek | 12+/- 1 |
| Użyta preparacja |  | bezpośrednia silanowa |
| Wytrzymalość na rozciąganie N/50*200 mm | osnowa | ≥ 600 |
|  | wątek | ≥ 600 |
| Szerokość tkaniny cm |  | 100 +/- 1cm |
| Długość tkaniny / 1 rolka cm |  | 1 +/- 2 cm |
| Magazynowanie | temperatura | Do 25° C |
|  | wilgotność | Do 68 % |
| Sposób pakowania | Papierowa rolka | Wewnętrzna średnica 76mm |
| Opakowanie |  | Folia polietylenowa |

Havel Composites PL Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn ul. Stawowa 91

www.havel-composites.com Tel. +48 33 8513328 Fax. +48 33 8513327